Inhaltsverzeichnis
TECEfloor
TECEfloor
TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 BMB
Rohrträgerplatte zum Einbau einer
Fußbodenheizung nach Bauart B
(Rohrverlegung innerhalb der Dämmschicht
unter dem Estrich). Ermöglicht den
Einsatz mit
Standard-Trockenestrichelementen (Knauf,
Fermacell, Rigips, etc.) sowie mit
Nassestrichen (Zementestrich,
Fließestrich). Aus expandiertem
Polystyrol Hartschaum (EPS), mit
Rohrführungskanälen zur Aufnahme der
TECEfloor Wärmeleitprofile und der
TECEfloor Flächenheizungsrohre 16 x 2
mm. Verlegung im Einfachmäander als auch
im Doppelmäander möglich, HBCD-frei.
Werkstoff: expandiertes Polystyrol (EPS
035 DEO), Baustoffklasse E
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, R = 0,77
m²K/W
Druckspannung 150 kPa bei 10 % Stauchung
gemäß EN 826
Verlegeabstand: VA 150, VA 300 (Einfach-
und Doppelmäander)
Abmessungen (L x B x H): 1150 x 750 x 30
mm
BMB steht bei TECE für Produkte nach dem
Biomassenbilanz-Ansatz. Hierbei werden
biogene Rohstoffe (Abfall- und
Reststoffe aus Biomasse) bei der
Herstellung von chemischen
Grundprodukten im Produktionsverbund
gemeinsam mit fossilen Rohstoffen
eingesetzt. Der Bioanteil wird dann auf
Grundlage des REDcert²
Zertifizierungssystems den TECEfloor
Trockenbauplatten TP 30/16 BMB
rechnerisch zugeordnet.
BMB-Produkte haben die gleiche Qualität
wie Nicht-BMB-Produkte, da die
Formulierung des Produktes identisch ist
mit der des fossilen Äquivalents. Der
Biomassenbilanz-Ansatz von TECE
unterstützt die Verwendung von biogenen
Rohstoffen, was zu einer Einsparung von
fossilen Rohstoffen und zu einer
Reduzierung von Treibhausgasemissionen
führt. Order No.: 77520009