Índice
TECEfloor
TECEfloor
TECEfloor Tubo de calefacción por suelo
radiante SLQ PE-RT 5S BMB Tubo de
calefacción por suelo radiante de cinco
capas conforme a la norma EN ISO 21003
fabricado en polietileno de alta
densidad con resistencia térmica más
elevada (PE-RT tipo 2). Hermético al
oxígeno con recubrimiento de EVOH
coextruído según la norma DIN 4726
ámbito de aplicación Tmáx. 90 °C, 6 bar.
Apto para condiciones de instalación
especialmente duras gracias a la
tecnología de 5 capas calidad controlada
SLQ y compatibilidad probada.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)
Clasificación conforme a norma EN ISO
22391-2:
Clase de aplicación 4 y 5: 6 bar, Tmáx.
90 °C
En TECE, BMB es el indicativo de
productos basados en el enfoque de
balance de biomasa. Aquí se emplean
materias primas biogénicas (restos y
materiales residuales de biomasa), junto
con materias primas fósiles, para la
fabricación de productos químicos
básicos en la red de producción. El
contenido biológico se asigna
matemáticamente a los tubos de
calefacción de paneles TECEfloor SLQ
PE-RT 5S BMB sobre la base del sistema
de certificación ISCC Plus.
Los productos BMB tienen la misma
calidad que los productos no BMB, puesto
que la formulación del producto es
idéntica a la del equivalente fósil. El
enfoque de balance de biomasa de TECE
fomenta el uso de materias primas
biogénicas, lo que permite un ahorro en
materias primas fósiles y reduce las
emisiones de gas de efecto invernadero.
Medidas: 16 x 2,0 mm Order No.: 77111635