Índice
TECEfloor
TECEfloor
TECEfloor Panel de obra seca TP 30/16
BMB Panel base de tubo para instalación
de suelo radiante conforme al tipo de
construcción B (tubo tendido dentro de
la capa de aislamiento bajo el solado).
Se puede utilizar con elementos estándar
de solado seco (Knauf, Fermacell,
Rigips, etc.) y de solado húmedo (solado
de cemento, solado fluido). Fabricado en
espuma rígida de poliestireno expandido
(EPS), con canaletas de guiado de tubos
para incorporar perfiles de conducción
térmica TECEfloor y tubos de calefacción
por suelo radiante TECEfloor de 16 x 2
mm. Se puede tender tanto en serpentín
único como doble, sin HBCD.
Material: poliestireno expandido (EPS
035 DEO), material de construcción de
clase E
Conductividad térmica: 0,035 W/mK, R=
0,77 m²K/W
Resistencia a la compresión 150 kPa al
10 % de compresión, conforme a EN 826
Distancia: VA 150, VA 300 (serpentín
único y doble)
Dimensiones (La. x An. x Al.): 1150 x
750 x 30 mm
En TECE, BMB es el indicativo de
productos basados en el enfoque de
balance de biomasa. Aquí se emplean
materias primas biogénicas (restos y
materiales residuales de biomasa), junto
con materias primas fósiles, para la
fabricación de productos químicos
básicos en la red de producción. El
contenido biológico se asigna
matemáticamente a las placas de
construcción en obra seca TECEfloor TP
30/16 BMB sobre la base del sistema de
certificación REDcert².
Los productos BMB tienen la misma
calidad que los productos no BMB, puesto
que la formulación del producto es
idéntica a la del equivalente fósil. El
enfoque de balance de biomasa de TECE
fomenta el uso de materias primas
biogénicas, lo que permite un ahorro en
materias primas fósiles y reduce las
emisiones de gas de efecto invernadero.
Order No.: 77520009