Cuprins
TECEfloor
TECEfloor
Panou de structură portantă TECEfloor TP
30/16 BMB Placă de fixare pentru țevi cu
instalare sub șapă, pentru încălzirea
construcțiilor de tip B (țevile se
pozează în stratul izolator, sub șapă).
Permite utilizarea cu elemente standard
de șapă uscată (Knauf, Fermacell,
Rigips, etc.) dar și cu șapă umedă (șapă
de ciment, șapă turnată). Confecționat
din spumă dură din polistiren expandat
(EPS), cu canale pentru montajul
profilelor termo-conductoare TECEfloor
și al țevilor TECEfloor de 16 x 2 mm. Se
pot poza în meandră simplă sau dublă,
fără HBCD.
Material: polistiren expandat (EPS 035
DEO), clasa de materiale de construcții
E
Conductivitatea termică: 0,035 W/mK, R=
0,77 m²K/W
Rezistența la compresiune 150 kPa la o
comprimare de 10 %, conform EN 826
Distanța între țevi: VA 150, VA 300
(buclă simplă și dublă)
Dimensiuni (L x l x H): 1150 x 750 x 30
mm
BMB la TECE înseamnă produse care
funcționează pe baza echilibrării
biomasei. Aici, materia brută biogenică
(deșeurile și resturile de biomasă) sunt
folosite laolaltă cu materiile prime
fosile pentru fabricarea de produse
chimice de bază în rețeaua de producție.
Conținutul biologic este apoi alocat
matematic la panourile de construcție
uscată TECEfloor TP 30/16 BMB, conform
sistemului de certificare REDcert².
Produsele BMB au aceeași calitate cu
produsele nefabricate de BMB deoarece
formula produsului este echivalentă cu
cea a echivalenților fosili. Echilibrul
de biomasă al TECE susține utilizarea
materiilor prime biogenice, ceea ce
permite economii la materiile prime
fosile și o reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră. Order No.: 77520009